2018年广东省云浮市石材复合板产品质量监督抽查实施细则

YZJ011-KJ-002-2018

- 范围

本细则适用于2018年广东省云浮市石材复合板产品质量监督抽查，内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则和异议处理。

本细则适用于建筑装饰用超薄石材复合板。

- 产品分类

  - 产品分类与代码

根据GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品》对石材复合板进行产品分类，其分类代码见表1 。

- 产品分类及代码

| 产品分类 | 隶属产品大类 | 小类产品 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 376 | 37611.010 |
| 分类名称 | 碑或建筑用加工的石及其制品 | 加工的大理石板材 |

  - 产品种类

    - 石材-硬质基材复合板

石材-硬质基材复合板又分为石材-瓷砖复合板、石材-石材复合板、石材-玻璃复合板。

    - 石材-柔质基材复合板

石材-柔质基材复合板又分为石材-铝蜂窝复合板、石材-铝塑板复合板、石材-保温材料复合板。

- 术语和定义

GB/T 29059-2012标准规定的有关术语和定义适用于本细则。

- 企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

- 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥10000 | ≥3000，且＜10000 | ＜3000 |

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 19766-2005  天然大理石建筑板材

GB/T 29059-2012  超薄石材复合板

企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。

- 抽样

  - 抽样型号或规格

抽取同一品种、类别、等级、同一供货批的实际规格产品。

  - 抽样方法

    - 在成品仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽样为理化性能抽样。

    - 理化性能抽样采取随机抽取后现场制取，按检验标准的规格要求（见表3、表4）抽取双份试样，平均分成一组检测样品和一组备用样品。

    - 抽样工作应由企业陪同人员签字确认。

  - 样品处置

    - 在检测样品和备用样品的背面或侧面用封条作封样标记，拍照留存。封条应由抽样人员和企业相关人员签字确认。

    - 检测样品包装后带回检验机构，检验消耗。备用样品留企业封存，保存期应在抽查结果公布后不少于三个月。

  - 抽样单

- 抽样单应详细记录被抽查产品及企业相关信息，包括被抽查企业上一年度生产的该产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

- 记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“复合板”，应记录被抽查企业的所有复合板销售总额。

- 检验要求

  - 检验项目见表3、表4。

- 石材-硬质基材复合板产品检验项目及现场抽样表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 样品规格 /mm | 样品数量 /块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗折强度 （干燥） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录A | 200×100×H | 5 |
| 2 | 抗折强度 （水饱和） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录A | 200×100×H | 5 |
| 3 | 弹性模量 （干燥） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录A | 采用序号2 | —— |
| 4 | 剪切强度 （标态） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录B | 50×50×H | 10 |
| 5 | 剪切强度 （浸水处理） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录B | 50×50×H | 10 |
| 6 | 剪切强度 （热处理） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录B | 50×50×H | 10 |
| 7 | 剪切强度 （耐酸性） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录B | 50×50×H | 10 |
| 8 | 耐磨性 | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 19766-2005附录A | 50×50×H | 4 |

- 石材-柔质基材复合板产品检验项目及现场抽样表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 样品规格 /mm | 样品数量 /块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 /7.5 | 300×300×H | 3 |
| 2 | 抗折强度 （干燥，面材朝下） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录A | 200×100×H | 5 |
| 3 | 抗折强度 （干燥，面材朝上） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录A | 200×100×H | 5 |
| 4 | 弹性模量 （干燥，面材朝下） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录A | 采用序号2 | —— |
| 5 | 弹性模量 （干燥，面材朝上） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录A | 采用序号3 | —— |
| 6 | 粘结强度 （标态） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录C | 100×100×H | 5 |
| 7 | 粘结强度 （浸水处理） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录C | 100×100×H | 5 |
| 8 | 粘结强度 （热处理） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录C | 100×100×H | 5 |
| 9 | 粘结强度 （耐酸性） | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 29059-2012 附录C | 100×100×H | 5 |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 29059-2012 | 推荐性 | GB/T 19766-2005 附录A | 50×50×H | 4 |

  - 检验注意事项

- 带回实验室检测的样品在实验室拆装前应仔细检查样品封样状态，注意有无破坏问题和样品异常损坏。样品异常时做好相关记录，保留样品封样状态和样品拆装过程的影像记录。

- 判定原则

  - 监督抽查结果判定遵循原则：

    - 若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

  - 单项判定

- 所有检测项目按单项判定。

  - 综合判定

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

- 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

- 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。

- 附件1

广东省云浮市石材复合板产品质量监督抽查检验项目费用及预算表

本次监督抽查依据广东省云浮市质量计量监督检测所《产品质量检验收费标准》确定检验费用，单批石材复合板产品详细检验项目及收费情况见表1、表2。

- 表1石材-硬质基材复合板产品检验项目费用表

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 金额（元） | 对应收费标准的 项目名 | 收费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗折强度 （干燥） | 项 | 300.00 | 抗折强度 （干燥） | 序号315 |
| 2 | 抗折强度 （水饱和） | 项 | 300.00 | 抗折强度 （水饱和） | 序号315 |
| 3 | 弹性模量 （干燥） | 项 | 300.00 | 弹性模量 （干燥） | 序号315 |
| 4 | 剪切强度 （标态） | 项 | 400.00 | 剪切强度 （标态） | 序号315 |
| 5 | 剪切强度 （浸水处理） | 项 | 400.00 | 剪切强度 （浸水处理 168h） | 序号315 |
| 6 | 剪切强度 （热处理） | 项 | 1072.00 | 剪切强度 （热处理80℃168h） | 序号315 |
| 7 | 剪切强度 （耐酸性） | 项 | 1050.00 | 剪切强度 （耐酸性28d） | 序号315 |
| 8 | 耐磨性 | 项 | 310.00 | 耐磨性 | 序号315 |
| 单批费用合计 |  |  | 4326.00 |  |  |

- 表2石材-柔质基材复合板产品检验项目费用表

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 金额（元） | 对应收费标准的 项目名 | 收费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | 项 | 2700.00 | 稳定性 （柔质基材） | 序号315 |
| 2 | 抗折强度 （干燥，面材朝下） | 项 | 300.00 | 抗折强度 （干燥） | 序号315 |
| 3 | 抗折强度 （干燥，面材朝上） | 项 | 300.00 | 抗折强度 （干燥） | 序号315 |
| 4 | 弹性模量 （干燥，面材朝下） | 项 | 300.00 | 弹性模量 （干燥） | 序号315 |
| 5 | 弹性模量 （干燥，面材朝上） | 项 | 300.00 | 弹性模量 （干燥） | 序号315 |
| 6 | 粘结强度 （标态） | 项 | 307.00 | 粘结强度 （标态） | 序号315 |
| 7 | 粘结强度 （浸水处理） | 项 | 307.00 | 粘结强度 （浸水处理 168h） | 序号315 |
| 8 | 粘结强度 （热处理） | 项 | 979.00 | 粘结强度 （热处理80℃168h） | 序号315 |
| 9 | 粘结强度 （耐酸性） | 项 | 957.00 | 粘结强度 （耐酸性28d） | 序号315 |
| 10 | 耐磨性 | 项 | 310.00 | 耐磨性 | 序号315 |
| 单批费用合计 |  |  | 6644.00 |  |  |